**医用织物采购需求**

**一、采购内容：**医用织物

采购预算：人民币肆拾捌万元整（48万元）

**三、采购需求：**

（一）供货期限：自合同签订之日起二年。具体按采购人要求分批送货。

（二）采购清单及要求：

|  |
| --- |
| **医用织物采购需求清单** |
| 序号 | 名称 | 单位 | 材质规格 | 预估数量 |
| 1 | 本白床罩 | 条 | 1. 甲醛含量未检出，PH值4.0-8.5；
2. 异味：无；
3. 耐酸、碱汗渍色牢度≧4-5级，耐干、湿摩擦色牢度≧4-5级，
4. 可分解致癌芳香胺染料：未检出；
5. 纤维含量：50%聚酯纤维（±2） 50%棉（±2）；
6. 拆下纱线线密度：30S\*30S；
7. 密度（根/英寸）：132（±2）\*76（±2）；
8. 单位面积质量≧175g/㎡；
9. 水洗尺寸变化率：径向≧-2.0，纬向≧-2.0；
10. 耐次氯酸盐漂白色牢度≧4级。
 | 350 |
| 2 | 本白被套 | 条 | 250 |
| 3 | 本白枕套 | 只 | 250 |
| 4 | 值班床单 | 条 | 1、甲醛含量未检出，PH值4.0-8.5； 2、耐水色牢度≥4级，耐酸、碱汗渍色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级；3、可分解致癌芳香胺染料未检出；4、纤维含量：棉60%（±2）聚酯纤维40%（±2）；5、单位面积质量≥165g/㎡； 6、水洗尺寸变化率≥-3； 7、密度（根/英寸）148（±2）\*70（±2），拆下纱线线密度32S（±2）\*32S（±2）； 8、断裂强力（N）径向≥1100，纬向≥550； 9、耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级，耐皂洗色牢度≥4级。 | 100 |
| 5 | 值班被套 | 条 | 100 |
| 6 | 值班枕套 | 只 | 100 |
| 7 | 防水枕套 | 只 | 尺寸75cm\*45cm1、甲醛含量未检出,PH值4.0-8.5；2、100%聚酯纤维(含导电丝)，克重≥145g/m23、密度(根/英寸)155(士2)\*102(士2) | 300 |
| 8 | 被芯（冬） | 条 | 尺寸：200CM\*150CM，重量≥2000克，全棉蒙布。 | 200 |
| 9 | 夏被芯 | 条 | 被芯净重≥1000g 填充物：羽丝棉 蒙布为全棉仿羽布， 20\*25绗缝 | 58 |
| 10 | 枕芯 | 只 | 尺寸：45CM\*75CM，重量≥800克，蒙布100%棉超柔软磨毛，绗缝 | 500 |
| 11 | 护士毛衣 | 件 | 1. 甲醛含量未检出，PH值4.0-8.5；
2. 纤维含量30%羊毛（±2）70%腈纶（±2）；
3. 起球≥4级；耐洗色牢度≥4级；
4. 平方米干燥重量≥778g/㎡；
5. 顶破强力（N）≥1760。
 | 63 |
| 12 | 病员服 | 套 | 1. 甲醛含量未检出，PH值4.0-8.5；
2. 耐酸、碱汗渍色牢度≧4级，耐干、湿摩擦色牢度≧4-5级；
3. 纤维含量：棉45%（±2）聚酯纤维55%（±2）；
4. 密度（根/10cm）:280（±1）\*240（±1）；
5. 拆下纱线线密度（tex）:经纱（28.1+28\*2）\*29.1（±1）。
 | 1200 |
| 13 | 长款系带病员服 | 件 | 100 |
| 14 | 孕妇病员服 | 套 | 1、甲醛含量未检出，PH值4.0-8.5，无异味； 2、耐水色牢度≥4级，耐酸汗渍色牢度≥4级，耐碱汗渍色牢度≥4级； 3、可分解致癌芳香胺染料未检出； 4、纤维含量：棉100%；5、单位面积质量≥148g/㎡；6、耐皂洗色牢度≥4级，水洗尺寸变化率径向≥-3%，纬向≥-3%； 7、密度（根/10cm）255（±2）\*210（±2）； 8、拆下纱线线密度（tex）：经纱26（±1），纬纱31（±1）；9、耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级，耐摩擦色牢度干摩≥4级。 | 400 |
| 15 | 污衣投放袋 | 只 | 全棉/涤棉 | 300 |
| 16 | 新生儿被套 | 条 | 尺寸120cm\*120cm,100%棉，40s\*40s,133\*72 | 180 |
| 17 | 新生儿被芯 | 条 | 被芯净重≥500g 填充物7孔中空纤维 外层：涤棉包布 工艺要求：绗缝 | 40 |
| 18 | 儿童床罩 | 条 | 印花T/C=30% 70% 纱支32s\*32s 密度142\*76 | 70 |
| 19 | 儿童枕套 | 只 | 70 |
| 20 | 儿童被套 | 条 | 60 |
| 21 | 巡回服 | 套 | 1. 纤维含量：聚酯纤维100%（含微量导电纤维）；
2. 甲醛含量未检出、PH值4.0-8.5；

3、单位面积质量≥220g/㎡。4、水洗尺寸变化率径向≥-2，纬向≥-2。5、耐干摩擦色牢度≥4级。6、耐湿摩擦色牢度≥4级。7、耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级。8、抗静电性能优异，半衰期(S)≤5S。 | 100 |
| 22 | 参观衣 | 件 | 20 |
| 23 | 洗手衣 | 套 | 210 |
| 24 | 新生儿双层毛衫 | 件 | 棉100%，纱支21s\*21s，密度108\*58 | 50 |
| 25 | 羽绒服 | 件 | 面料100%聚酯纤维，内里填充90%白鸭绒 | 10 |
| 26 | 羽绒服薄款 | 件 | 面料100%聚酯纤维，内里填充90%白鸭绒 | 18 |
| 27 | 防水枕套 | 只 | 尺寸75cm\*45cm1、甲醛含量未检出，PH值4.0-8.5； 2、 100%聚酯纤维（含导电丝），克重≥145g/㎡3、密度（根/英寸）155（±2）\*102（±2）； | 300 |
| 28 | 头花 | 只 | 五星钢夹，100%聚酯纤维 | 200 |
| 29 | 特需病房枕套 | 只 | 全棉/涤棉 | 60 |
| 30 | 特需病房床罩 | 条 | 60 |
| 31 | 特需病房被套 | 条 | 60 |
| 32 | 女医生冬 | 件 | 1、面料成分：65%聚酯纤维 35%棉（±3）。2、纱支：45S/2\*21S（±3），织物密度（根/英寸）：138\*71（±3）。3、甲醛、PH值符合GB18401-2010 B类要求。4、耐干摩擦、湿摩擦色牢度≥4级，耐酸碱汗渍色牢度≥4级，耐氯化水色牢度≥4级，水洗尺寸变化率径向≥-2 纬向≥-1；5、单位面积质量：≥245g/㎡ | 100 |
| 33 | 男医生冬 | 件 | 100 |
| 34 | 护士冬装短款上衣 | 件 | 150 |
| 35 | 护士裤 | 条 | 150 |
| 36 | 急诊冬护士服 | 套 | 90 |
| 37 | 护士冬长款 | 件 | 80 |
| 38 | 女医生夏 | 件 | 1. 甲醛含量未检出，PH值4.0-8.5；
2. 异味：无；
3. 耐酸、碱汗渍色牢度≧4-5级，耐干、湿摩擦色牢度≧4-5级；
4. 可分解致癌芳香胺染料：未检出；
5. 纤维含量：65%聚酯纤维（±1） 35%棉（±1）；
6. 拆下纱线线密度：25S\*23S；
7. 密度（根/英寸）：106（±2）\*60（±2）；
8. 单位面积质量≧180g/㎡；
9. 水洗尺寸变化率：径向≧-2.0，纬向≧-2.0；
10. 耐皂洗色牢度≧4级； 耐次氯酸盐漂白色牢度≧4级。
 | 80 |
| 39 | 男医生夏 | 件 | 100 |
| 40 | 护士夏装短款上衣 | 件 | 50 |
| 41 | 孕妇护士服夏装 | 件 | 5 |
| 42 | 护士鞋 | 双 | 1、鞋面为牛皮材质，内里猪皮材质，2、鞋底防滑性能好，外底耐磨性能≤14.0，耐折性能好，耐黄变≥3级；3、不含甲醛及可分解有害芳香胺染料，无异味，轻便舒适； | 400 |
| 43 | 手术衣 | 件 | 1、甲醛含量未检出，PH值4.0-8.5； 2、耐水色牢度≥4级，耐酸、碱汗渍色牢度≥4级，耐干、湿摩擦色牢度≥4级；3、纤维含量：棉100%； 4、水洗尺寸变化率≥-2； 5、密度（根/英寸）108（±2）\*58（±2），拆下纱线线密度23S（±2）\*23S（±2）； 6、耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级，耐皂洗色牢度≥4级。 | 10 |
| 44 | 病床床垫 | 床 | 尺寸：190\*84\*8CM，防水面料，4公分900克环保椰棕，4公分70密度乳胶。 | 50 |
| 45 | 乳胶枕芯 | 只 | 尺寸：40\*60cm，面料：针织面料+内套天竺棉填充料：天然乳胶，胶含量 92%，重量 1100 克 | 50 |
| 46 | 被芯（冬） | 条 | 尺寸：200CM\*230CM，重量≥3000克，蒙布100%棉 | 20 |

（三）服务要求：

1、响应单位免费为采购的纺织品喷印LOGO并植入芯片（芯片由采购人提供）。

2、纺织品款式、颜色由采购人确定，染料要求耐多次洗涤不褪色，耐高温消毒。

3、特殊用途产品需符合采购人的二次消毒灭菌要求；

4、男女医生冬、夏装需胶印可识别二维码（包含于单件报价内）。

5、响应单位须充分预估所投棉、涤棉产品经高温洗涤、熨烫后的缩水比例，并保证经过高温洗涤、消毒后能够完全符合院方的使用要求，三次洗涤后如果出现尺寸偏小或偏大很多的情况，响应单位应在两周内免费进行修改或直接更换。

（四）交货要求：

1、响应单位必须承诺按采购人要求分期分批送货，按实结算。在收到采购人通知后10天内送货到位；应急采购的在收到通知后2小时内响应，4小时内完成或提出解决方案。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、货物到达采购人指定地点后，供应单位须指派相关人员现场配合采购人开箱清点货物，并做好详细记录。

（五）验收要求：

1、货物到达后，采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由投标人承担，只有在项目完全正常运转和采购人确认后，验收工作才能认为已全部完成。

2、供应单位提供出库单并加盖公章送货至医院指定库房，现场验收合格收取回执。

（六）售后服务要求：

1、质保期：以上所有货物质保期为1年。

2、响应单位向采购单位供应的产品均应是符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷的合格产品。质量出现问题，供方负责包退、包换，因此发生的费用由供方负责。货物验收在货物到达地进行。验收时供需双方派员一起当场开箱验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录，由供方立即无条件为需方调换或补齐，同时由供方承担因此产生的一切后果。

3、成交单位必须以便利、快捷的方式提供各项服务，如有问题，供应商应在30分钟内响应，2小时内提出修改方案，返工或重做时间不超过2周。

4、成交单位需储备一定数量的常用产品，以备采购方随时要货。

**（七）提供样品：**

**1、论证时请提供女医生冬、男医生夏、洗手衣、乳胶枕芯的样品各一件（样品标明响应单位名称，并标注明确产品类型:如“女医生冬”、“男医生夏”等）。**

**2、样品应与响应文件同时递交，逾期其响应文件将被拒绝。**

**3、论证结束后样衣将被封存，如样衣的材质、及制作工艺经洗涤后有重大偏离的采购人有权取消其资格。**

**四、其他说明：**

1、本项目响应报价不得高于采购预算，否则视为无效响应文件。

2、本项目响应总报价包括完成本项目所需：服装，运输，量体，标志标识，材料，制作，包装、技术支持及税收等费用、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、管理费、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项完成此项目的全部费用。

4、**付款方式：**采购方每月按实际采购量与供应方进行结算，供应方应提供有效专用发票，采购方自收到发票之月起三个月内支付。

5、交货地点：南京大学医学院附属苏州医院（苏州科技城医院），具体按采购人要求。